|  | ( 620062, г.Екатеринбург, а/я 86 E-mail: all-tech@k66.ru all-technologies@yandex.ru http://www.all-tec.narod.ru | ( +7 (912) 61-30-180 ( Fax: +7 (343) 233-20-47 |
| --- | --- | --- |

# Сорбент для ликвидации разливов нефтепродуктов

## назначение

Сорбент для ликвидации разливов нефтепродуктов – это натуральный минеральный сорбент, представляющий собой зернистый, лёгкий, сыпучий, нетоксичный, высокопористый материал, изготовленный из природного сырья неорганического происхождения.

Данный сорбент предназначен для оперативной ликвидации разливов нефтепродуктов в условиях их производства, хранения, транспортирования, переработки и отгрузки.

## характеристика

- плотность, кг/м3			–	100–140;

- температура применения, ˚C		–	от –260 до +100;

- температура плавления, ˚C		–	+1350

- цвет					–	золотисто-серебристый.

## сорбционные свойства к нефтепродуктам

(поглощение 1 литром сорбента)

| нефтепродукты | фракция 0.5 мм | фракция 1.0 мм | фракция 2.0 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть (мазут), дм3 | 270 | 580 | 420 |
| Моторное масло, дм3 | – | 380 | 410 |
| Трансмиссионное масло, дм3 | – | 330 | 400 |
| Дизельное топливо, дм3 | 310 | 320 | 280 |
| Бензин, дм3 | – | 500 | 550 |
| Толуол, дм3 | – | 320 | 280 |

## применение

Для оперативной ликвидации разливов нефтепродуктов с поверхности земли необходимо:

– место разлива нефтепродуктов обработать слоем сорбента;

– выдержать 10÷20 минут для впитывания нефтепродуктов сорбентом;

– механически удалить с поверхности сорбент, пропитанный нефтепродуктами.

Извлечение нефтепродуктов из водной среды осуществляется путём её прокачивания через фильтры, заполненные сорбентом.

Удаление нефтепродуктов с поверхности воды осуществляется путём окружения участка разлива при помощи специальных бонов, заполненных сорбентом, и дальнейшей обработке места разлива модифицированным сорбентом (модифицированный сорбент не тонет в воде и его, после сорбции нефтепродуктов, механически собирают с поверхности акватории, огороженной бонами).

## регенерация и утилизация

Использованный сорбент экономически нецелесообразно регенерировать – он подлежит утилизации.

При сжигании сорбент добавляют к твёрдому топливу.

При сбрасывании на открытые свалки сорбент размещают слоем до 30 см. Приблизительно за две-три недели в весеннее-осенний период углеводороды полностью перерабатываются нефтеокисляющими почвенными бактериями.